ALUFORM
Přehled o technických údajích

Přehled o údajích o materiálu AlMg3
nevytvrdnutelný	Druh
K 3
AlMg	List č.
K 3.3	
Složení v % hmoty (obj. %), zbytek Al	Označení:
DIN 1725T.1:  	AlMg3
Materiál č.:	3.3535
Mezinárodní
legovací registr:	5754
ISO:		Al-Mg3(5754)
Francie:		5754(A-G3M)
Velká británie:	5754(-)
Itálie:
(typ AlMg3,5 = 5154 B)	
Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	ostatní prvky, pozn.	Ost.prvky		
0,40	0,40	0,10	0,50	2,6
-3,6	0,30	0,20	0,15	Mn+Cr0,10-0,6
(Mn0,2neboCr0,1)*	jedn.

0,05	spol.

0,15		
					* neplatí pro elox. kvalitu (EQ)
Minimální hodnoty mechanických vlastností podle DIN		
Druh polotovaru
                 2)	Stav

             3)	Tloušťka průměr
tl. stěny
mm	Pevn. v tahu Rm
N/mm2	0,2-hranice
Rp 0,2
N/mm2	Protaž. v lomu
A5%	Tvrdost HB		
Plech
Pás (3 siln.)
DIN 1745 T.1	W19   .10
W19   .10
F19    .07
F20    .07
F21    .07
F22    .24
G22   .25
F24    .26
G24   .27
F27    .28
G27   .29
F29    .30	do 6.0
6 až 50
25 až 50
10 až 25
5 až 10
do 10
do 10
do 10
do 10
do 4,0
do 4,0
do 3,0	190-230
190-230
190
200
210
220-260
220-260
240-280
240-280
265-305
265-305
290	80
80
80
120
140
165
130
190
160
215
190
250	20
18
12
10
12
9
14
5
10
4
7
3	50
50
50
60
60
65
65
73
73
80
80
85	Použitelné podle:
DIN 4113		ano
AD-techn.l.W.6/1	ano
Něm. Lloyd	ano
Nděm.železnice
(DS 952)	ano
list o materiálu	viz vyměněný
	list, dříve WLB 3,3535/36	
							Všeobecné vlastnosti1)	
							Odolnosti proti:
mořské vodě		1-2
Povětrnostním vlivům 	1	
Trubka
DIN 1746T.1	W18   .10
F18    .08
F25    .26
zh9)   .20	do 10
3
do 5/80
každý	180
180
250
-	80
80
180
-	17
14
4
-	40
45
75
-	Formovatelnost za tepla1)
Lisování protlačováním	4
Kování v zápustkách	3
Volné kování		2	
Tyč8)
DIN 1747.T.1	
W18   .10
F18    .08
F25    .26
zh9)    .10	 
každý
každý
20 10 5
každý	
180
180
250
-	
80
80
180
-	
16
14
4
-	
45
45
75
-	Formovatelnost za chladu1)
Pěchování, nýtování	2
Pohánění (do .24)
Hluboké tažení (.10)	2
Ohýbání			2
Tlačení			3
Tekuté lisování		4	
Profil
DIN 1748T.1	F18   .08	každý	180	80	14	45		
Drát4)8)
DIN 1790T.1	W18   .10
F23    .24
F27    .28
G.26  .29
zh9)    .20	do 15
do 15
do 10
do 10
každý	1806)
230
270
2607)
-	80
170
230
200
-	12
6
3
9
-	45
65
80
75
-	Svařovatelnost1)
Tavné svařování
plyn-			2
WIG-			1
MIG-			1
Přídavek ke svařování SG-AlMg3
		     Sg-AlMg5
Odporové svařování	3	
								
							Rozsah teplot pro dlouhodobé použití
-40 až +100 °C