Přehled o technických údajích
FORMAGLAS®
Lité akrylové sklo spojené s akrylovými fóliemi

Testovací metoda	Všeobecné vlastnosti	Hodnota	
DIN 53479	Hrubá hustota	1,19 g/cm3	
DIN 53495 A	Přijímání vody      24 h	30 mg	
Mechanické vlastnosti	
DIN 53452	Pevnost v ohybu	125 N/mm2	
DIN 53445	Pevnost v tahu	75 N/mm2	
DIN 53455	Protažení v trhu	4,5 %	
DIN 53457	Modul pružnosti	3300 N/mm2	
DIN 53453	Rázová houževnatost	12 kJ/m2	
DIN 53453	Vrubová houževnatost	2 kJ/m2	
DIN 53456	Tvrdost podle Brinnela	190 N/mm2	
Teplotní vlastnosti	
DIN 53460	Teplota měknutí podle Vicata VST/B50	100 °C	
DIN 53461	Odolnost tvaru v teplotě podle metody A ISO/R 75	100	
DIN 53446	Stálá provozní teplota	80 °C	
DIN 53328	Lineární součinitel roztažnosti 0-50 °C	70 x 10-6 k-1	
DIN 52612	Tepelná vodivost	0,19 W/Km	
	Spec. teplota	1,47 J/gK	
	Teplota přetváření podle síly	160 – 180 °C	
	Míra změny tvaru	0,4 – 1,1 %	
Optické vlastnosti (u čirého skla)	
DIN 53491	Index lomivosti	1,492 nD20	
DIN 5036	Prostupnost světla	92 %	
Elektrické vlastnosti	
DIN 53482	Povrchový odpor	1015 cm	
DIN 53482	Spec. průnikový odpor	1015 cm	
DIN 53481	Průniková pevnost	30 kV/mm	
DIN 53483	Dielektrický součinitel ztráty	50 Hz 0,06/1MHz 0,2	
DIN 53483	Dielektrická konstanta	50 Hz 3,6/0,1mhz 2,7	
DIN 53480	Pevnost proti plíživému proudu	>600 stupeň	
DIN 4102	Chování při hoření ASTM063568/ULSubj.94	požární třída B2