Technické údaje		Pokyny ke zpracování		Dodací program - pokyny	

FORMAPAL® 
Přehled o technických údajích	
Testovací metoda	Vlastnosti	Hodnota		Oblast použití	uvnitř	č. 2000 venku		Všechny odstíny barev je možné zvolit s těmito barvami písma
(na minimální odběr se informujte)		
sv.barvy
tm.barvy	Tloušťka vrch. vrstvy
Tloušťka vrch. vrstvy	0,10-0,20 mm
0,12-0,25 mm		Stálobarevnost			Síla 1,0 mm	všechny barvy 
(kromě č. 3005)		
	Hustota materiálu	1,5-1,6		Odolnost proti povětr. vl.			Síla 1,5 mm	všechny barvy		
DIN 53799	Stálobarevnost na světle XENOTEST	dobrá
min. stupeň 6		Přířez	pilou		Síla 2,0 mm	všechny barvy		
DIN 4102	Chování při požáru podle barvy	B1 + B2
samozhášecí		Hloubka rytí	0,3 mm
		Síla 2,5 mm	všechny barvy		
	Odolnost proti vodě, přijímání vody
za 24 hodin/1,5 mm 
za 168 hodin/ tl.	

0,8 %
3,5 %		Magnet. fólie			Síla 3,0 mm
	jen v 3001,
3010, 3020		
	Chování při napadení houbami 
-cryptogram-	velmi dobrá		Sítotisk			Síla 4,0 mm	jen 3001 + 3020		
DIN 16926	Necitlivost na skvrny	velmi dobrá		Samolepíci			Síla 5,0 mm	jen 3001		
	Odolnost proti rozpouštědlům: proti alkoholu, ketonu, trichloretylenu, alkáliím a kyselinám	
velmi dobrá			
3M 467 + 3M 468		Jádro žluté	Č. 3013 + 3023
zbytky		
	Tolerance plochy	+/- 5 mm		Nanes. lepící fólie	jen ve formátu 610x805 mm		Balící jednotka	4 ks zabalené do fólie		
	Tolerance síly	+/- 10 %		Používání venku	dbát na zapečetění hran					
 Teplotní chování		Zaslání UPS	jen ve formátu
610x805 mm					

DIN 52328	Tvarová odolnost ve vzduchu bez zatížení	
velmi dobrá		Při používání v teplotě od –40 °C do +85 °C prosíme při upevňování štítku, abyste dbali na dostatečnou toleranci. Pro dodržení dobré rovinnosti je bezpodmínečně nutné skladování ve vodorovné poloze v dobře klimatizovaných místnostech. Zpracování do 3 měsíců.
Všechny údaje odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí, není možné odtud odvozovat nároky.		
	Rozsah teplot pro použití, dlohodobě	-40/+85 °C				
Elektrické vlastnosti				
DIN 53483	Dielektrická konstanta	2,9 MHz				
DIN 53482	Spec. odpor	3,9x10 Ohm/cm