Technické údaje		Pokyny ke zpracování		Dodací program - pokyny	

FORMATOUR® 
Přehled o technických údajích	
Testovací metoda	Vlastnosti	Hodnota		Oblast použití	uvnitř	č. 2000 venku		Všechny odstíny barev je možné zvolit s těmito barvami písma
(na minimální odběr se informujte)		
DIN 53455	Pevnost v tahu	44 N/mm2		Přířez	nůžkami nebo pilou		Síla 0,8 mm	černá, bílá, červená, transparentní, zlatá		
DIN 53455	Pevnost při protažení	30 5		Hloubka rytí	0,06 mm		Síla 1,5 mm	černá, bílá, červená, žlutá, modrá, zelená		
DIN 53453	Rázová houževnatost
Vrubová houževnatost	bez lomu

15 kJ/m2		
CNC + LASER	
		
Síla 2,5 mm	
černá, bílá, červená		
DIN 53456	Pevnost podle Brinella H 358/30	89 N/mm2		Sítotisk			Síla 0,5 mm
1320x800 mm	jen: 2000, 2005, 2006, 2011, 2013		
	Tolerance plochy	+/- 5 mm		Ražba			Podklad
modrý, zelený, žlutý	jen 1,5 mm		
	Tolernace síly	+/- 10 %		Pružný			Podklad transparentní	0,8 mm
1 mm na žádost		
 Teplotní chování		Samolepící			Magnet./lepící fólie na povrchu	formát 1320 x 800 mm
dělení na 610 x 800		

DIN 52328	Tvarová odolnost ve vzduchu bez zatížení	
90 °C			
3M 467+3M 468		Třívrstvý	na žádost		
	Lineární součinitel roztažnosti	9,35x10 l/°C		Magnet. fólie						
	Rozsah teplot pro použití	- 20 / + 85 °C		Povrch	není odolný proti chemikáliím					
	Teplota tvarování	+ 150 °C		Čištění	používejte teplou mýdlovou vodu					
Elektrické vlastnosti								
DIN 53483	Dielektrická konstanta	2,8 MHz		Při používání v teplotě od –20 °C do +85 °C prosíme při upevňování štítku, abyste dbali na dostatečnou toleranci. Pro dodržení dobré rovinnosti doporučujeme zpracování do 3 měsíců. U desek s ochrannou fólií se mohou při delším skladování objevit změny povrchu.
Všechny údaje odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí, není možné odtud odvozovat nároky.		
DIN 53482	Spec. odpor	3,8x 10 Ohm/cm