Technické údaje		Pokyny ke zpracování		Dodací program - pokyny	

PLUSFORMAT® 
Přehled o technických údajích	
Testovací metoda	Vlastnosti	Hodnota		Oblast použití	uvnitř a venku		Všechny odstíny barev je možné zvolit s těmito barvami písma
(na minimální odběr se informujte)		
Pevnost v tahu	79 ft.lb/sq.		Přířez	nůžkami nebo pilou		Síla 0,5 mm	černá, bílá
		
Rázová houževnatost podle Gardnera	32 lb		Hloubka rytí	0,1 mm		Síla 0,8 mm	černá, bílá, modrá, 		
Napětí v ohybu při zlomení	4,6 psi x 103		
CNC + LASER	
		
Síla 1,6 mm	
černá, bílá, modrá, červená		
E-modul	2,8 psi 105		Sítotisk			Síla 2,4 mm
	černá, bílá, modrá, červená		
Tolerance plochy
Tolerance síly	+/- 5 mm
+/- 10 %		Ražba			Podklad
modrý	v tloušťce
0,8 / 1,6 / 2,4		
Prodloužení v tahu při zlomení	79 %		Pružný			Podklad
červený	1,6 a 2,4 mm		
Test podle ASTM D-1822 
ASTM D-638	za 24 hodin
při 23 °C		Samolepící			Magnet./lepící fólie na povrchu	dělení na 610 x 800		
Schopnost přijímat vodu	0,6 %
/síla 1 mm)			
3M 467+3M 468		Třívrstvý	na žádost		
Rozsah teplot pro použití	- 20 / + 85 °C		Magnet. fólie						
			Povrch	není odolný proti chemikáliím					
			Cištění	používejte teplou mýdlovou vodu					
								
Vlastnosti
PLUSFORMAT je odolný proti slanému vzduchu, kouři a obecným znečištěním vzduchu, také proti vzdušné vlhkosti. Po dlouholetém testu ve venkovním prostředí při 45 stupních na jižní straně v různých klimatických podmínkách a průmyslových zónách, u moře i v poušti nebyly zaznamenány žádné změny nebo mechanický odpad z desek.

Xenon-Arc Weather Ometer (měřící přístroj na měření venkovního prostředí)
žádné viditelné změny jako drolení,
vyblednutí nebo povolení spojů	Při používání v teplotě od –20 °C do +85 °C prosíme při upevňování štítku, abyste dbali na dostatečnou toleranci. Pro dodržení dobré rovinnosti doporučujeme zpracování do 3 měsíců. U desek s ochrannou fólií se mohou při delším skladování objevit změny povrchu.

Všechny údaje odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí, není možné odtud odvozovat nároky.